Plances en bois pour machines a blocs fixes

SÉLECTION DU BOIS

Le bois que nous utilisons

pour la fabrication de nos panneaux

est le Pinus Pinaster, aussi

connu comme Pin Maritime ou Pin

Galicien. Tout le bois est rabotté pour les deux faces.

En combinant différents

facteurs comme les propriétés

mécaniques, élasticité et dureté du

Pinus Pinaster plus le degré

d'humidité optimal du bois (obtenu

par nos séchoirs) nous obtenons

que les panneaux aient:

- Une grande résistance et

capacité de charge.

- Une grande maniabilité (un

poids plus léger que les

plances du métal, du

plastique ou du bois plus durs.

Propriétés mécaniques du Pinus Pinaster :

Résistance à flexion statique :

795 Kg/cm²

Module d’Élasticité:

74.000 Kg/cm²

Résistance au compression:

400 Kg/cm²

SYSTÈME D’ASSEMBLAGE

L’assemblage avec la technique double queues d’aronde. Dans nos panneaux on utilise ni vis ni du colle car la double queues d’aronde est suffisante pour maintenir le panneau uni; en favorisant la dilatation et la contraction naturelle du bois, ainsi évitant de cette manière la possible apparition des fentes dans les planches.

Ce système maintient unis les

planches du panneau dans toute sa longueur en garantissant:

- Un panneau sans aucune

possible déformation.

- Surface totalement plate.

- Vibration homogène dans

toute la surface.

- Produits homogènes.

- Temps de vibration plus

courts.

- Augmentation du production.

- Économie d'énergie.

Assemblage avec double queues

d’aronde

PLANCHES LATÉRAUX ET EXTREMITÉS

Les panneaux sont formés par des planches d'une seule pièce

Bien que ceci suppose un

processus de sélection du bois plus

coûteux, nous avons considéré

qu'unir les planches dans sa

longueur est introduire un point

faible dans le panneau, qui peut etre

facilement rompu.

Nous avons aussi incorporé

des tableaux plus larges dans les

latéraux et des extremités

arrondis..

Tout ces carctéristiques font

du Panneau:

- Panneaux fiables robustes et

indéformables.

RENFORCEMENTS AVEC PROFIL GALVANISÉ

Les panneaux ont un profil galvanisé de 2 mm d'épaisseur..

La fermeture du profil est

effectuée en pliant le métal en froid

et de manière arrondie dans les

têtes du panneau (le système du

ferméture est enregistré et déposé

dans toute l'Europe).

On évite ainsi que les

panneaux s’accrochent dans les

rails et à l'entrée sous mouls.

ERGOTS D’ANCRAGE

De cette manière le profil est

fermement soumis aux têtes des

tableaux.

Le processus de protection est effectué par immersion. Les plateaux sont

introduits dans un bassin qui contient une impermeabilisation huileuse de fond

protecteur du bois..

TRAITEMENTS

Chaque profil du Panneau a un matriçage hydraulique renforcé par 6 ergots d’ancrage par ferrure..

Grâce à nos système de

CERTIFICATIS

A toujours eu comme principal objectif la qualité des produits et la satisfaction de ses clients, avec lesquels nous maintenons une relation privilégiée par tout dans le monde.

CERTIFICATION

ISO

gestion et de qualité,

9001:2000

a obtenu la Certification ISO

ES 05/0964

9001/2000 l'année 2005.

Nous sommes conscients de l'importance de l'environnement et voulons garantir la protection des forêts.

Pour ce motif nous avons obtenu le Certificat PEFC/14-38-00004-02 (Program for the Endorsment of Forest Certification), qui garantit que l'origine du bois est de forêts gérées et profitées de manière soutenable.

Finalement, notre entreprise

dispose du NIMF 15 dont l'objectif

est la réduction des risques de

transmission des organismes nuisibles transmissibles par le bois.

䄀猀猀攀洀戀氀愀最最椀漀......................